XK326

厌氧结构粘接剂

1、产品说明：

XK326是一种单组份，高粘度，厌氧型液态结构胶，是一种高强度，多用途粘接剂。一种能提供环氧树脂的强度及瞬干胶的固化速度的结构胶。耐冲击、耐振动、耐溶剂性好。在几分钟内固化，最大填充间隙0.5mm,触变性粘度，不流淌。

2、典型用途：

适用于快速固定的条件，用于粘接钢性材料，如将铁氧体粘到电机的电镀金属件或扬声器零件上。也适用于粘接金属与玻璃。配用促进剂XK7649。

3、固化前的性能：

| 化学类型 | 甲基丙烯酸酯 |
| --- | --- |
| 颜色状态 | 琥珀色液体 |
| 比重（25℃） | 1.09 |
| 粘度（25℃ mpa.s） | 15000-50000 |
| 固化速度 | 2分钟-24小时 |
| 闪点（℃） | ＞93 |

4、固化后的性能：

（喷砂低碳钢在22℃下固化24小时后）

| 5、固化特性： 温度范围（℃） | -54~1520 |
| --- | --- |
| 剪切强度（N∕mm2） | 12-20 |
| 热膨胀系数 ASTMD696，K-1 | 80x10-6 |
| 导热系数 ASTMC177，W.m-1K-1 | 0.1 |

XK326是100﹪反应性厌氧树脂化合物，能于室温下固化，使用方便。当接触面的氧气被隔绝后，固化过程随即开始。多余在外的胶液不会固化，可用布擦去。配用促进剂XK7649。

6、使用方法：

- 使用清洗剂XK755清洗表面并晾干。

- 在一个面上喷刷促进剂XK7649，并晾干。在另一面涂胶。

- 涂胶后应立即安装。要达到最高强度，须经24小时完全固化后。

7、贮存条件：

- 本品应贮存于干燥阴凉通风处。

- 为了避免污染未使用过的胶粘剂，不可把已倒出的胶粘剂再倒回原包装容器中。

- 远离儿童存放。

8、说明：

本文所含的各种数据仅供参考，并确信是可靠的。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们概不负责。决定把本产品用在用户的哪一种生产方法上及采取哪一种措施可防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。如有疑问请与公司技术部联系。